附件1：

2014年度江苏省水泥物理性能检测能力验证

作业指导书

一、样品说明：

本次能力验证样品为：水泥1袋，用两层塑料袋封装。每袋样品重约3.5kg。

二、检测标准

| 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 细度 | GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法 筛析法》 负压筛析法 |
| 密度 | GB/T 208-1994《水泥密度测定方法》 |
| 比表面积 | GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 |
| 标准稠度 用水量 | GB/T 1346-2011 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 其中标准稠度用水量采用标准法 |
| 凝结时间 |  |
| 3天抗折强度 | GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 |
| 3天抗压强度 |  |
| 胶砂流动度 | GB/T 2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》 |

三、检测结果上报

1、样品领回后，于《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671-1999规定的试验室环境下放置至少24h。

2、 2014年5月27日（星期二）上午9︰00在监控摄像机开启情况下撕开封纸进行检测。从撕开封袋起，每个检测项目检测过程的起、止时刻各录5分钟，全部视频以U盘保存。

3、2014年5月28日（星期三）16︰00前提交《2014年度江苏省水泥物理性能（细度、密度、比表面积）检测能力验证结果报告单》（附件3）。

4、2014年5月29日（星期四）16︰00前提交《2014年度江苏省水泥物理性能（标准稠度用水量、凝结时间、胶砂流动度）检测能力验证结果报告单》（附件4）。

5、2014年5月30日（星期五）16︰00前将所有检测结果填写在《2014年度江苏省实验室水泥物理性能检测能力验证结果报告单》（附件5）。

6、所有上报的结果报告单（附件3、4、5）以PDF格式发至江苏省建设工程质量监督总站邮箱，文件必须每一页有检测人员等签字、盖公章确认。同时将《结果报告单》原件及原始记录复印件等资料加盖公章用EMS邮寄至省质监总站，以邮戳时间为准。

7、具备以上检测项目资质的检测机构必须提交相应检测项目的检测结果，无项目资质请注明可不提交；2014年度拟申报省建设厅水泥检测资质的检测机构根据申报项目提交相应检测项目的检测结果。

四、应同时提交的其他资料

于2014年5月30日（星期五）提交《2014年度江苏省水泥物理性能检测能力验证结果报告单》（附件5）的同时，应提交以下资料，一并用EMS邮寄至江苏省建筑工程质量监督总站。

1、参加的检测人员上岗证书；（复印件加盖公章）

2、检测机构资质证书副本；（复印件加盖公章）

3、参加检测人员各地社保网上打印的“三金”证明（2014年2月、3月、4月）；

4、检测设备相关计量仪器校准证书；（复印件加盖公章）

5、拆样前、后及拆样时的照片，用U盘；

6、检测过程摄像，用U盘；

7、检测原始记录；（复印件加盖单位公章）

8、检测报告。（原件）