附件2

2018年江苏省建设工程主体结构现场检测

能力验证结果分析

本次主体结构现场检测能力验证参数为钢筋位置和钢筋保护层厚度。参加本次能力验证的大多数检测机构对检测的标准规范、仪器设备性能掌握较好，部分检测机构在仪器设备、人员操作、数据处理等环节存在较明显的问题。具体原因分析如下：

1、在本次检测能力验证活动中，有的仪器设备的灵敏性、精度、性能比较差，直接影响了检测人员的检测速度和检测数据的准确性。通过对检测机构提交的仪器设备的校准证书的核查发现：部分钢筋探测仪未按《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》JJF1224-2009进行校准，校准证书中未给出测量重复性和示值误差的校准结果；部分校准报告无校准数据、未覆盖日常使用数据范围、仅有结论。

2、部分检测机构各检测人员检测能力参差不齐，部分检测人员未经过正规有效的技术培训，或很少参与工程检测实践，现场操作明显不够熟练。

电磁感应法检测混凝土中钢筋的原理是根据钢筋对线圈所发出的电磁场的感应强度来判定钢筋的位置。当有相邻钢筋等因素影响时，电磁场强度变化可能会导致仪器误判。因此，检测人员应熟悉仪器检测的原理，并积累工程检测实践经验，作出准确的判断，不应完全依赖仪器。

3、部分检测人员未认真阅读作业指导书，或对作业指导书和规范标准理解不透彻，未严格按作业指导书进行检测。部分检测人员在检测前没有对检测仪进行预热和调零，影响了检测结果。个别检测人员在读钢直尺数据时读数错误，部分检测人员现场操作有超时现象。少数检测人员在记录数据时将检测数据单位毫米当成厘米，造成检测结果严重偏差。

4、本次能力验证试件设置了若干根分布筋。部分检测人员在进行主筋钢筋定位时，没有采取正确的检测方法，未严格按照《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008规范及作业指导书规定的程序操作，尽可能的避开分布钢筋的干扰，导致钢筋位置和数量判断错误。

5、部分检测人员在测试时未及时在测试纸上做好标记，导致填写报告出错。少数检测人员未注意报告单上表格填写方式，出现填写错误。少数检测人员在计算平均值时计算错误、或者俢约不正确，造成检测结果偏离或错误。