附件

建设工程质量检测软件评审要求

一、流程

流程应满足以下功能要求：

1、系统管理（权限分配、系统控制、维护日志、工作日志）

2、公共功能（权限、密码）

3、收样编码（收样登记、查询、修改、任务单打印、单位编码、工程编码、监督注册号）

4、数据采集（自动采集、数据录入、数据查询、数据更正、自定义报告、WORD报告）

5、审批报告（审核报告、批准报告）

6、报告打印、发放

7、查询统计（合同、报告查询、更正记录、统计报告、不合格报告汇总、台账打印、承诺查询、统计分析）

8、设备管理（设备台账、使用记录、设备标定）

9、人员管理（相关信息、工作日志、工作量统计）

10、财务管理

11、系统设定、维护

12、信息上传。

二、检测项目、参数、结果

1、见证取样检测项目及参数应符合表一的要求

见证取样检测项目及参数表                 表一

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥物理力学性能 | ①强度②凝结时间③安定性④其它必要性能 |
| 2 | 钢筋（焊接连接）力学性能 | ①屈服强度②抗拉强度③伸长率④冷弯 |
| 3 | 砂、石常规 | 砂①筛分析②含泥量③泥块含量；石①筛分析②含泥量③泥块含量③针片状含量 |
| 4 | 混凝土、砂浆强度 | 混凝土①混凝土强度②混凝土配合比③坍落度④抗渗；砂浆①砂浆强度②砂浆配合比 |
| 5 | 简易土工 | ①含水量②密度③击实④压实系数 |
| 6 | 混凝土掺加剂 | 混凝土外加剂①减水率②泌水率比③含气量④凝结时间差⑤抗压强度比⑥收缩率比⑦相对耐久性⑧钢筋锈蚀；粉煤灰①细度②烧失量 |
| 7 | 沥青、沥青混合料 | ①针入度②软化点③延度④溶解度⑤薄膜加热试验⑥闪点⑦燃点⑧脆点⑨蒸发损失；①沥青含量②马歇尔稳定度③浸水马歇尔试验④矿料级配⑤饱水率⑥劈裂⑦弯曲⑧收缩系数⑨密度 |
| 8 | 预应力钢绞线、锚夹具 | 钢绞线①整根钢绞线最大力②规定非比例延伸力④最大力总伸长率⑤应力松弛性能⑥抗拉强度⑦涂包质量；锚夹具①硬度②静载试验③锚具、夹具和连接器静载锚固试验；金属螺纹管①钢带厚度②几何尺寸③径向刚度④抗渗漏性能 |

2、专项检测项目及参数应符合表二的要求

专项检测项目及参数表                           表二

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构工程现场检测 | 钢筋保护层①钢筋位置②保护层厚度；强度检测①混凝土②砂浆③砌体；结构性能①承载力②挠度③抗裂检验；后置埋件力学检测；沉降①沉降观测②整体倾斜； |
| 2 | 钢结构工程检测 | 钢材①屈服强度②抗拉强度③伸长率；钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测钢结构检测；①焊接质量无损检测②钢结构防腐及防火涂装检测③钢网架结构变形④抗滑移系数⑤锚杆抗拔力⑥高强螺栓扭矩系数、预拉力 |

3、备案检测项目及参数应符合表三的要求

备案检测项目及参数表                        表三

| 序号 | 项目有复验要求的项或参数 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑节能检测 | EPSXPS板材①厚度②表观密度③尺寸稳定性④抗拉强度⑤导热系数 硬质泡沫聚氨脂①表观密度②压缩强度③吸水率④导热系数 水泥基复合、胶粉EPS颗粒保温浆料①表观密度（干）②压缩强度③吸水量④导热系数 保温装饰板①保温层厚度②热阻 抗裂砂浆①常温状态拉伸粘结强度②浸水拉伸粘结强度 界面砂浆①原压剪粘结强度②耐水压剪粘结强度 胶粘剂①常温状态拉伸粘结强度②耐水拉伸粘接强度 耐碱玻纤网格布①单位而积质量②断裂强力③耐碱强力保留率 热镀锌电焊钢丝网①网孔尺寸②丝径③焊点抗拉力 现场热工性能①屋顶传热阻②外墙传热阻③底层通风楼板传热阻 |
| 3 | 室内环境检测 | 室内环境检测①氡②游离甲醛③苯④氨⑤TVOC 人造木板甲醛 土壤有害物质：氡 胶粘剂有害物①游离甲醛②苯③甲苯④二甲苯⑤TDI⑥TVOC 建筑材料有害物质：放射性核素镭、钍、钾 涂料有害物质：①游离甲醛②苯③TVOC |
| 4 | 市政检测 | 沥青、沥青混合料同见证取样检测项目 土工①含水量②密度③比重④颗粒分析⑤界限含水量⑥击实⑦无机结合料抗压强度⑧密实度⑨贯入度⑩混合料级配承载比值水泥石灰剂量 土工合成材料①单位面积质量②拉伸强度③伸长率④渗透系数⑤厚度⑥当量孔径⑦顶破力 水泥土①配合比②抗压强度 道桥结构①弯沉②压实度③平整度④抗滑系数⑤构造深度⑥渗透系数 桥梁伸缩缝①橡胶止水带试验②细材（锚筋、异型钢等试验 橡胶支座①抗压弹性模量②抗剪弹性模量③摩擦系数④承载力⑤解剖试验 混凝土管①内水压②外压荷载 道路砖①吸水②力学性能③抗冻 路缘石①抗压②抗折 塑料管材①环刚度②环柔性③冲击性能④烘箱试验⑤接缝的拉伸 石灰：Cao+Mgo含量 检查井盖①承载力②残留变形 |
| 5 | 空调系统 检测 | 综合效能的测定与调整 空调系统的测试和调整 洁净室测试 ①风量或内速②静压差③空气过滤器泄漏④空气洁净度等级⑤室内浮游菌和沉降菌⑥室内空气温度和相对湿度⑦单向流洁净室截面平均速度、速度不均匀⑧室内噪声 |
| 6 | 建筑水电 检测 | 水现场检测①承压管道系统设备、阀门水压试验②排水管道灌水、通水通球试验 UPVC排水管材料①拉伸试验②扁平③落锤冲击④维卡软化温度⑤纵向回缩率⑥烘箱试验⑦坠落试验 电①接地电阻②绝缘电阻③防雷接地系统测试 PVC绝缘电线、电缆：电气性能①导体电阻②电压试验③绝缘电阻绝缘机械性能①老化前拉力②老化后拉力③绝缘厚度④外径测量 阻燃试验 |
| 7 | 墙体材料 | 砌块：强度砖：强度 |
| 8 | 饰面砖板 | ①吸水率②抗冻性③粘结强度 |
| 9 | 防水材料 | 防水卷材、止水带、膨胀橡胶①不透水性②耐热度③拉伸强度④断裂伸长率⑤低温柔度⑥撕裂强度⑦热老化保持率⑧断裂拉伸强度⑨加热收缩率⑩体积膨胀倍率 防水涂料①断裂伸长（延伸）率②拉伸强度③固体含量④柔性⑤不透水性⑥耐热度 防水油膏①耐热度②低温柔性③拉伸粘结性④施工度⑤柔性 |
| 10 | 门窗 | ①抗风压性能②气密性能③水密性能 |
| 11 | 化学分析 | ①碳②硫③硅④锰⑤磷 |
| 12 | 水质分析 | ①pH值②不溶物③可溶物④氯化物⑤硫酸盐⑥硫化物 |

4、计算过程、数据修约应符合相关标准的要求，计算结果应准确。

5、结论应正确，并应符合相关标准、规范的要求。

6、自动对检测数据进行处理并直接出具检测报告。

三、自动采集

1、以下项目应自动采集检测数据：

⑴混凝土试块抗压强度；

⑵砂浆试块抗压强度；

⑶门窗实验室检测；

⑷室内环境空气检测；

⑸UPVC排水管材料。

软件开发单位能配备混凝土、砂浆试块抗压强度自动采集设备，其它项目检测软件能接收检测数据。

2、混凝土、砂浆试块抗压强度检测数据采集过程中，试压不能中断，应压至卸载（试压块破坏）。

3、数据采集后软件系统自动出具检测报告。

4、钢材力学试验宜进行自动采集。

四、监督管理

监督管理应满足以下要求。

1、对检测数据定期进行备份。

2、对检测数据及相关信息的更正能够永久记录，便于检查。

3、录入的检测数据经确认后更正有规范的程序。

4、上报不合格检测报告。

5、随时汇总检测结果为不合格检测报告。

6、监管部门根据检测报告号、工程名称、工程质量监督注册号能够查询到检测报告、原始记录、审核及签发报告的信息。

7、能上传以下信息供资料软件比对：报告编号、受监号、分组编号、检测单位编号、检测项目、结构部位、设计强度、检测强度、检测数量、报告日期、报告结果（合格、不合格、复验）、附加内容、委托单位、施工单位、备注信息。以上内容字段名称为每个字的拼音第一个字母。

8、通过网络进入检测系统查询统计：

⑴工程项目

⑵检测报告

⑶更正记录

⑷委托信息

⑸收费情况

9、可在江苏省建设工程质量监督总站网站上建立全省检测机构监督管理系统（所有监管部门在该网站上实施监督管理）。

五、软件技术

1、软件应符合下列要求，由评审单位委托权威单位对下列内容进行评价：

⑴用户操作安全性

⑵系统配置安全性

⑶系统稳定性

⑷改进性

⑸纠错性

⑹可操作性。

2、提供软件开发资质证书。