附件2：

全省建设系统工程质量检测主体结构工程

现场检测个人技能竞赛决赛方案

一、竞赛内容

主体结构工程现场检测个人技能竞赛决赛由理论考试和现场操作比赛二部分组成。理论考试的成绩占总成绩的40%。现场操作比赛的成绩占总成绩的60%。

- 理论考试范围：

1、实体混凝土抗压强度检测(钻芯法、回弹法和超声回弹法)；

2、混凝土构件中钢筋位置和钢筋混凝土保护层厚度检测；

3、实体砌筑砂浆强度检测（贯入法、筒压法、回弹法等）；

4、实体砌体强度检测（原位轴压法等）；

5、超声波检测混凝土缺陷；

6、结构性能检验（承载力、挠度、抗裂度和裂缝宽度）；

7、锚栓抗拔承载力现场检验。

- 现场操作比赛内容：

  - 回弹法检测混凝土抗压强度；

  - 钢筋位置、钢筋混凝土保护层厚度测定。

二、竞赛安排

（一）理论考试：理论考试一人一卷，闭卷考试，时间60分钟。

（二）现场操作比赛：

1、现场操作比赛程序：现场操作比赛分三个小组，每组15人。三个小组同时进行考核。各小组参赛选手按参赛号进入“现场考核区”，其他选手在“考核等待区”准备，不得观看旁人操作。 现场操作结束后，选手在“数据处理区域”完成数据处理，提交检测记录（检测报告）。

2、仪器设备、样品准备：

选手自带：

(1)示值系统为指针直读式、标准能量为2.207J且符合JGJ/T 23-2001标准要求的回弹仪；

(2)碳化深度测量器具及酚酞溶液；

(3)砂轮；

(4)钢筋位置测定仪；

(5)具有统计计算功能的计算器及文具；

选手也可自带钢砧（洛氏硬度HRC为60±2）和安全帽等安全防护用品。

省竞赛协办单位提供：现场检测用混凝土构件、回弹仪率定用钢砧、安全帽及按规范检测必要的信息资料。

3、现场裁判工作：

现场操作比赛设裁判12名，三人一组。一组负责对选手原始记录报告的评判；另三组各负责一组选手的操作评判，裁判员单独为每位参赛选手的操作进行评分，扣分时注明原因。

三、现场操作比赛要求

1、现场操作比赛需要完成项目：回弹法测混凝土构件的强度和测定特定混凝土试件中钢筋的位置及保护层厚度。

2、每个选手现场回弹操作时间为20分钟，钢筋位置及保护层测定操作时间为20分钟，二项检测记录（报告）的数据处理时间为10分钟。

5、比赛过程中不得参考各类资料（标准、作业指导书等）。

6、检测原始记录（检测报告）各一份，原始数据的记录由选手读报，专门培训的工作人员记录，记录的完整性由选手负责。

四、现场操作比赛评分说明

本次现场操作比赛主要从以下几方面进行评分：

1、检测前后工作的充分性；

2、检测过程及操作的规范性；

3、原始记录的完整性等；

4、回弹数据处理、计算、评定的正确性；

5、钢筋位置及保护层测定数据的准确性。

6、操作超时扣分原则：每阶段超时1～3分钟扣1分，3～5分钟扣2分，5分钟以上扣4分，超时10分钟则停止操作退出本阶段比赛。各阶段超时累计扣分不超过10分。